ВШАЯ.434215.001 ТУ                                          ЭР2-1

Технические условия (ТУ) распространяются на резистивный элемент потенциометра, изготовленный на основе проводящих пластмасс, предназначенный для применения в качестве потенциометрических датчиков обратной связи электрических машинок в составе изделий 9М336, 9М342, обеспечивающих защиту резистивных элементов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы.

Резистивные элементы предназначены для эксплуатации только в составе защищенной аппаратуры или защищенных узлов (блоков) аппаратуры.

1. Номинальное сопротивление резистивного элемента:

3,3 кОм +20%;

4,7 кОм ±20%;

6,8 кОм –20%

2. Функциональная характеристика резистивных элементов – линейная;

3. Допускаемое отклонение функциональной характеристики ±1,0 % в пределах угла регулирования;

4. Угол регулирования резистивных элементов 270°±3°;

5. Гибкие выводы резистивного элемента, включая места их присоединения, должны выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы 1,0 Н (0,1 кгс), направленной вдоль оси вывода;

6. Угол регулирования αр резистивного элемента должен соответствовать значению (270±3)°;

7. Износоустойчивость резистивных элементов 1 час в режиме синусоидальной отработки подвижным контактом сектора ±135° с частотой f = (30±3)Гц;

8. Температурный коэффициент сопротивления резистивных элементов в интервале температур от минус 60°С до 100°С не должен превышать ±500·10-6 1/°С;

9. Номинальная мощность рассеяния Рн резистивных элементов в интервале температур окружающей среды от минус 60°С до 100°С  –  0,25Вт;

10. Минимальные напряжения Umin между выводами 1 – 2 и 2 – 3 резистивного элемента не должны превышать 1% напряжения, приложенного к выводам 1 – 3(черт.1);

11. Масса резистивного элемента должна быть не более 5г.

Резистивный элемент изготавливают одного типа и одного варианта конструкции,

в соответствии с (черт.1).

Пример условного обозначения:

Стандартный:  Резистивный элемент ЭР2-1  4,7 кОм ±20%  ВШЯА.434215.001 ТУ

С длиной вывода 250 мм:  Резистивный элемент ЭР2-1-0,1  4,7 кОм ±20%  ВШЯА.434215.001 ТУ

Изготовитель: ОАО "Завод"Реконд"                                     ( тел.: (812) 552-32-28

Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10.    ( fax:  (812) 552-76-77

# Text boxes

Резистивный элемент

потенциометра

Рesistive element potentiometra

Требования по надежности:

Минимальная наработка резистивных элементов в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ - 100 часов;

# Минимальный срок хранения резистивных элементов – 15 лет.