К10-60

ОЖ0.460.209 ТУ

Предназначенные для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Отличаются высокой удельной емкостью.

По удельной емкости превосходят конденсаторы серий К10-17 и К10-50.

Конденсаторы изготовляют одного типа двух вариантов «а»  -  защищенный  ( изолированный )

и «в» -  незащищенный, предназначенный для монтажа на поверхность.

##### таблица 1

| Номинальные емкости для групп по температурной стабильности | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм | Масса не более, г |
| --- | --- | --- | --- |
| МП0 | Н90 | МП0 | Н90 | L max | B max | A |  |
| 0,015…0,022мкФ | 1,0; 1,5мкФ | 15 | 0,2 | 6,8 | 4,6 | 2,5±0,5 | 0,8 |
| 0,027…0,047мкФ | 2,2; 3,3; 4,7мкФ | 20 | 0,25 | 8,4 | 6,7 | 5±0,5 | 1,2 |

таблица 2

| Номинальная емкость для групп по ТКЕ | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм | Масса не более, г |
| --- | --- | --- | --- |
| СНОМ ,мкФ | СНОМ ,мкФ |  | M min | Для конденсаторов с нелуженными ( серебренными ) контактными поверхностями | Для конденсаторов с лужеными контактными поверхностями |  |
| МП0 | Н90 | МП0 | Н90 |  | L | Bm | Hm | L′ | B′m | H′m |  |
| 680…1500пф | 0,068…0,15 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,03 |
| 3300..3900пф | 0,22.; 0,33 | 5,0 | 0,12 | 0,2 | 2 | 1,8 | 1,2 | 2 | 1,9 | 1,4 | 0,05 |
| 0,015...0,022 | 1,0 ;1,5 | 10 | 0,15 | 0,5 | 4 | 2,9 | 1,4 | 4 | 3,2 | 1,6 | 015 |
| 0,027…0,047 | 2,2;3,3;4,7 | 15 | 0,2 | 0,5 | 5,5 | 4,4 | 1,4 | 5,5 | 4,6 | 1,6 | 0,25 |

Промежуточные значения номинальных емкостей в таблицах 1 и 2 соответствуют ряду Е 12

ГОСТ 2519-67  - для группы МП0 и ряду Е 6 ГОСТ 2519-67  - для группы Н90.

Основные параметры:

1. Номинальные напряжения…………………………...….для..МП0 - 16В;………для..Н90 – 10В

2. Номинальная емкость…………………………………………………………….….680pF - 4,7μF

3. Допустимые отклонения емкости…………..…для..МП0..±5%, 10%, 20%…для..Н90…%

4. Тангенс угла потерь……………………………………………..МП0……………………..≤ 0,002

Н90………………………≤0,035

5. Сопротивление изоляции…………………………………….…МП0………………..≥10000МОм

###### Н90………………….≥4000МОм

6. Интервал рабочих температур……………………………………………..…….минус 60…+85°С

7. Минимальная наработка в режимах и условиях настоящих ТУ…………………..….…...30000ч

Пример условного обозначения:   К10-60в  МП0  16В  0,015мкФ  ±5% ОЖ0.460.209 ТУ

Изготовитель: ОАО «Завод «Реконд»                                             (fax:  (812) 552-76-77

РОССИЯ 194223, Санкт-Петербург, Курчатова 10.                     (тел.: (812) 552-32-28

# Text boxes

Конденсаторы керамические

монолитные

общего назначения

Precision monolithic ceramic capacitors