ОЖ0.460.204 ТУ                                     К15-20

Конденсатор обладает высокой надежностью и стабильностью электрических параметров в пределах гамма - процентной наработки, за счет использования в конструкции конденсатора высокостабильного керамического материала и металлических электродов изготовленных с использованием платины.

Предназначен для работы в источниках вторичного электропитания в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов при условии защиты межэлектродного промежутка конденсаторов варианта «в» от поверхностного разряда.

### Основные технические характеристики

1. Номинальная емкость……………………………….……………….…..…………..150 пФ÷0,068 мкФ

2. Номинальное напряжение………………………………..……………….…….….1,6; 2; 3; 4; 5; 6,3 кВ

3. Группа ТКЕ……………………………………………………………...…..……….………….Н50, МП0

4. Тангенс угла потерь……………………………………….…………….….Н50  -  0,035;  МП0  -  0,012

5. Интервал рабочих температур….……….....Н50  минус  -60 до +85°    МП0  минус  -60 до…+125°C

6. Допускаемое отклонение емкости для группы…………………..…………...Н50  %; МП0  ±20%

7. Реактивная мощность…………………………………………………………………………..0,1…20ВАр

8. Масса……………………………...……………………………………………………….………..…1,5÷5г

Таблица параметров

| К15-20 Вариант «б» |  | К15-20 Вариант «в» |
| --- | --- | --- |
| Группа ТКЕ | Uном, кВ | Сном | Размеры |  | Uном, кВ | Сном | Размеры |
|  |  |  | L | В | Н max | А |  |  |  | L | В | Н max |
| Н50 |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 1500; 2200пФ 3300; 4700пФ | 12 16 | 10 14 | 6,0 6,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1500; 2200пФ 330-6800пФ | 12 16 | 10 14 | 5,0 6,0 |
|  | 4 | 150-680пФ 1000-2200пФ 3300-6800пФ | 9,5 12,5 16,5 | 7,5 12,5 14,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 |  | 4 | 15-680пФ 1000-2200пФ 3300-6800пФ 0,01-0,022мкФ | 5,5 8 12 16 | 4 6 10 14 | 3 3,4 4,2 6,0 |
|  | 3 | 220-1500пФ 2200-4700пФ 6800пФ-0,01мкФ 0,015мкФ | 9,5 12,5 16,5 16,5 | 7,5 9,8 14,0 14,0 | 7,0 7,5 8,0 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 12,5±1 |  | 3 | 220-1500пФ 2200-4700пФ 6800пФ-0,01мкФ 0,015мкФ 0,022; 0,033мкФ | 5,5 8 12 12 16 | 4 6 10 10 14 | 3,8 4 3 4 5,5 |
|  | 2 | 330-2200пФ 3300-6800пФ 0,01-0,047мкФ | 9,5 12,5 16,5 | 7,5 9,8 14,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 |  | 2 | 330-2200пФ 2200-6800пФ 0,01-0,047мкФ 0,068; 0,1мкФ | 5,5 8 12 16 | 4 6 10 14 | 2,8 2,8 4,0 5,5 |
|  | 1,6 | 470-3300пФ 4700пФ-0,01мкФ 0,015-0,068мкФ | 9,5 12,5 16,5 | 7,5 9,8 14,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 |  | 1,6 | 470-3300пФ 4700пФ-0,01мкФ 0,015-0,068мкФ 0,1; 0,15мкФ | 5,5 8 12 16 | 4 6 10 14 | 2,5 2,5 4,5 5,5 |
| МП0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 150-470пФ | 12 | 10 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 150-1000пФ | 12 | 10 | 6,0 |
|  | 4 | 150-330пФ 470-2200пФ | 12,5 16,5 | 9,8 14,0 | 7,5 8,0 | 7,5±1 12,5±1 |  | 4 | 150-330пФ 470-2200пФ | 8 12 | 6 10 | 2,5 4,5 |
|  | 3 | 150-220пФ 330-680пФ 1000-3300пФ | 9,5 12,5 16,5 | 7,5 9,8 14,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 |  | 3 | 150; 220пФ 330-680пФ | 5,5 8 12 | 4 6 10 | 3 3 4 |
|  | 2 | 150-330пф 470-1500пф 2200-6800пФ | 9,5 12,5 16,5 | 7,5 9,8 14,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 |  | 2 | 150-330пФ 470-1500пФ 2200-6800пФ | 5,5 8 12 | 4 6 10 | 2,0 3,0 3,2 |
|  | 1,6 | 150-680пФ 1000-2200пФ 3300пФ-0,01мкФ | 9,5 12,5 16,5 | 7,5 9,8 14,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5±1 7,5±1 12,5±1 |  | 1,6 | 150-680пФ 1000-2200пФ 3300пФ-0,01мкФ | 5,5 8 12 | 4 6 10 | 2,5 2,5 3,6 |

Примечание: промежуточные значения номинальных емкостей соответствуют ряду Е6 ГОСТ 28884-90.

Пример условного обозначения:

Конденсатор К15-20в   2кВ  0,033 мкФ  Н50  ОЖ0.460.204 ТУ

Изготовитель: ОАО "Завод "Реконд"                                               (тел.: (812) 552-32-28

Россия 194223, Санкт-Петербург, Курчатова, 10                             (fax:  (812) 552-76-77

# Text boxes

Конденсаторы керамические

высоковольтные незащищенные

high-voltage ceramic capacitors

ближайший аналог Phycomp (Yageo)

Конденсаторы изготовляют одного типа двух вариантов:

- вариант «б» - защищенный неизолированный, всеклиматического исполнения;

- вариант «в» - незащищенный.

Характеристики надежности:

1. Минимальная наработка - 2000 ч.

2. Минимальная наработка - 5000 ч в облегченном режиме:

- при напряжении ≤ 0,8 Uном и температуре 115°C для конденсаторов с Uном = 5 и 6,3 кВ группы МП0;

- при напряжении ≤ 0,8 Uном  и температуре 70°C для конденсаторов с Uном = 5 и 6,3 кВ группы Н50;

- при напряжении ≤ 0,8 Uном  для остальных конденсаторов.

3. Минимальный срок сохраняемости  -  20 лет.