ОЖО.464.240 ТУ                                                      К26-4

Конденсаторы тонкопленочные незащищенные постоянной емкости системы металл-диэлектрик-полупроводник-металл К26-4, предназначенные для работы в СВЧ устройствах в составе герметизированных узлов аппаратуры, в электрических цепях переменного тока частоты до 40 ГГц, постоянного тока и в импульсных режимах.

Основные характеристики

1. Номинальная емкость………………………………………….……………...…………………..1÷220пФ

2. Номинальные напряжения…………………………………………………..…………………6,3; 25; 50В

3. Допускаемые отклонения емкости……………………………………….……±0,5пФ – для С до 2,2пФ

……………….………………………….±1пФ – для С свыше 2,2пФ

…………………………………………….±20% - для С свыше 6,8пФ

4. Тангенс угла потерь для конденсаторов с номинальной емкостью свыше 10пФ.……..не более 0,0035

5. Интервал рабочих температур…………………………………………………………..минус 60…+85ºC

6. Эквивалентное последовательное активное сопротивление на частоте до 18 ГГц ….….не более 2Ом

- на частоте до 40 ГГц……не более 5Ом

7. Сопротивление изоляции…………………………………………………….……….не менее 10000Мом

8. Минимальная наработка конденсаторов в режимах и условиях ТУ……………….……………..25000ч

Таблица параметров

| Типоразмер | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Масса, мг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lmax | Bmax |  |
| 1 | 1;1,5;2,2;3,3;4,7 | 50 | 0,48 | 0,48 | 0,8 |
|  | 6,8;10 | 25 |  |  |  |
|  | 15;22 | 6,3 |  |  |  |
| 2 | 6,8;10;15 | 50 | 1,2 | 0,48 | 1,5 |
|  | 22;33 | 25 |  |  |  |
|  | 47;68 | 6,3 |  |  |  |
| 3 | 22;33;47 | 50 | 1,6 | 0,9 | 2 |
|  | 68;100 | 25 |  |  |  |
|  | 150;220 | 6,3 |  |  |  |

Примечание:

1. К верхнему электроду конденсатора присоединяют сваркой вывод из проволоки

Зл 999,9 ГОСТ 7222-75 диаметром 0,03 или 0,04 мм;

2. Допускается применение золотого ленточного вывода или выводов других материалов, обеспечивающее надежность монтажного соединения и сохранность параметров конденсаторов в процессе их монтажа и эксплуатации;

3. Вывод не должен соприкасаться с краем кристалла конденсатора;

4. При монтаже выводов необходимо исключить приложения к ним растягивающих усилий и касания выводов края кристалла конденсатора;

5. Недопустимы повторные присоединения ( пайка, сварка) к электродам конденсатора.

Пример условного обозначения:

Конденсатор К26-4 50В 4,7пФ  ±1пФ ОЖО.464.240 ТУ

Изготовитель: ОАО «Завод «РЕКОНД»                                         (тел. (812) 552-32-28

Россия 194223, Санкт-Петербург, Курчатова, 10.                         (Fax: (812) 552-76-77

# Text boxes

Конденсаторы тонкопленочные незащищенные

thin film capacitors